_________________________________________________________________________________________

Информационный лист

Standard – Концентрированный Влагоизолирующий грунт

Концентрат 1:5

Область применения: Влагоизолирующий грунт Standard предназначен для защиты от влаги обрабатываемых поверхностей: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево. Дополнительно грунт Standard обеспыливает и улучшает адгезию перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием.

Преимущества:

- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием

- Увеличивает стойкость поверхности к истиранию

- Препятствует водооттоку из смеси

- Уменьшает пористость поверхности

- Быстро высыхает

- Не имеет сильного запаха

- Экономичный расход

- Экологически чистый продукт

Способ применения: Предназначенную для обработки поверхность очистить от грязи, отставшего старого покрытия, непрочно держащиеся покрытия полностью удалить. Перед использованием грунтовку нужно разбавить водой в пропорции 1:5, в зависимости от пористости поверхности, и тщательно перемешать. Грунтовка наносится кистью, валиком, мягкой щеткой или краскораспылителем при температуре не ниже + 5°C. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать в 2 слоя. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель

Расход: от 0,10  л/м2 в зависимости от структуры поверхности и количества наносимых слоев.

Цвет:  Синий.

Состав: Латексная дисперсия, технологические добавки, вода.

Хранение: Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 30 градусов, в плотно закрытой таре. Морозостойкость до -30°С, выдерживает 5 циклов заморозки, после оттаивания при комнатной температуре сохраняет свои свойства. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, держать вдали от нагревательных приборов и открытого источника огня. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца.

Меры предосторожности: Грунт является экологически безопасным продуктом. При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Беречь от детей! При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании латексной грунтовки в пищевод – не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.