|  | Растворитель 647 ГОСТ 18188-72 |
| --- | --- |

Область применения:

Растворение нитрацеллюлозных и других пленкообразователей, разбавление нитроэмалей и нитролаков для легковых автомобилей. Очистка и обезжиривание поверхностей, инструмента после работ.

Описание материала:

Растворитель 647 ГОСТ 18188-72 представляет собой смесь летучих органических растворителей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров.

Характеристики:

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ 18188-72 |
| --- | --- |
| 1. Цвет и внешний вид растворителя 647 | Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания, взвешенных частиц. |
| 2. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более | 2,0 |
| З. Летучесть по этиловому эфиру | 8-12 |
| 4. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,06 |
| 5. Число коагуляции, %, не менее | 60 |
| 6. Пригодность к разбавлению нитроэмалей | После высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность |

Производство работ:

Все работы с растворителем должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Растворитель вводится в лакокрасочные материалы небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более того количества, которое указано в инструкции по применению продукции.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30ºС до плюс 30ºС. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Растворитель огнеопасен. Работы проводить на открытом воздухе,  не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.