|  | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 Область применения: Применяется для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, грунтовок, шпатлевок, олифы и битумных материалов , а также обезжиривания поверхностей. По сравнению с другими разбавителями уайт-спирит является универсальным разбавителем при работах по ремонту помещений, обладает минимальной токсичностью, не опасен при попадании на кожу, имеет наименьшую пожароопасность. Описание материала: Представляет собой обезвоженный продукт перегонки нефти. Настоящий стандарт распространяется на растворитель, представляющий собой узкую высококипящую фракцию бензина прямой перегонки и применяемый в лакокрасочной, олифоварочной и других отраслях промышленности. Технические характеристики: Наименование показателей Норма по ГОСТ Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,790 Фракционный состав: температура начала перегонки , oС, не выше 160 10 проц. перегоняется при температуре, oС, не выше 170 90 проц. перегоняется при температуре, oС, не выше 195 до 200oC перегоняется проц., не менее 98 остаток в колбе, проц., не более 2,0 Тем-ра вспышки , определяемая в закрыт. тигле, oС, не ниже 33 Летучесть по ксилолу 3,0-4,5 Анилиновая точка, oС, не выше 65 массовая доля ароматических углеводородов, % не более 16 Массовая доля общей серы проц., не более 0,025 испытание на медной пластинке выдержив Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутств. Содержание механических примесей и воды отсутств. Цвет не темнее эталон растворителя |
| --- | --- |

Производство работ:

Все работы с уайт-спиритом должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Уайт-спирит вводится небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более того количества, которое указано в инструкции по применению продукции.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30ºС до плюс 30ºС. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Уайт-спирит огнеопасен. Работы проводить на открытом воздухе,  не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.