_____________________________________________________________________________________________
Информационный лист

Огнебиозащитный состав для древесины

Область применения:
Состав применяются для огне - и биозащиты деревянных поверхностей, конструкций и изделий, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

Описание материала:
Водный раствор антипиренов и биоцидов с функциональными добавками, улучшающими проникновение раствора в обрабатываемую поверхность.

Характеристики:
Внешний вид – прозрачная жидкость, допускается осадок.
Плотность – не менее 1,1 гр/см3
Расход – 0,15-0,3 кг/м2.

Производство работ:
Деревянные поверхности, подлежащие пропитке, должны быть очищены от пыли и грязи. Не допускается нанесение составов на мокрые, масляные, проолифленные или окрашенные поверхности. В случае необходимости огнебиозащитной пропитки деревянных поверхностей, ранее окрашенных какими-либо ЛКМ, поверхности должны быть оструганы до чистого дерева. Нанесение состава проводится кистью, валиком, распылителем. Работу следует проводить при влажности воздуха не более 80 % и температуре не ниже +5° С. Не допускается проведение работ при отрицательной температуре.

Хранение:
Состав выпускается и хранится в полимерной 5л и 10л таре при температуре от 0°С до +40°С. Срок хранения 24 месяца.

Меры предосторожности:
Состав не огнеопасен. Экологически безопасен. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании состава на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании состава в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании состава в пищевод – срочно прополоскать рот большим количеством воды. НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью и показать этикетку с упаковки.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.