_______________________________________________________________________________________

Информационный лист

Адгезионный грунт  «Бетонконтакт»

Область применения: Грунт Бетон-контакт предназначен для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу, гладких оснований внутри помещений: монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков перед нанесением гипсовых, гипсовоизвестковых, известково-цементных штукатурок.

Преимущества:

- Обладает превосходной адгезией практически ко всем строительным основаниям

- Создает шероховатую поверхность

- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием

- Быстро высыхает

- Не имеет запаха

- Экономичный расход

- Экологически чистый продукт на водной основе

Способ применения: Предназначенную для обработки поверхность очистить от грязи, отставшего старого покрытия, непрочно держащиеся покрытия полностью удалить. Перед использованием грунт тщательно перемешать. Грунт наносится кистью, валиком, мягкой щеткой при температуре не ниже + 5°C. Повторное грунтование (при необходимости) и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта (не ранее чем через 3 часа).

Способ нанесения: кисть, валик, щетка.

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Расход: от 0,20  кг/м2 в зависимости от структуры поверхности и количества наносимых слоев.

Состав: Фракционированный песок, латексная дисперсия, вода, технологические добавки.

Хранение: Хранить при температуре не ниже  +5°С, в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого источника огня. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Меры предосторожности: Грунт является экологически безопасным продуктом. При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Беречь от детей! При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании грунта в пищевод – не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.