|  | Ацетон ГОСТ 2768-84 |
| --- | --- |

Область применения:

Применяется для растворения природных смол, масел, диацетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука. Входит в состав смесевых растворителей: Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, 646, 647, 648 и др. Используется для обезжиривания поверхности. В чистом виде можно использовать для разбавления грунтовок ЭП-0199 и ЭП-0263, эмалей Эвинал-21, Эвинал-28, ХС-436, Винэп, ХС-510, ЭП-437, ЭП-438. Отличается высокой летучестью.

Описание материала:

Продукт основного органического синтеза.

Технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателей ацетона | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | бесцветная, прозрачная жидкость |
| 2. | Плотность при 20 °С, г/см*3 | 0,789-0,791 |
| 3. | Массовая доля ацетона, %, не менее | 99,75 |
| 4. | Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
| 5. | Массовая доля метилового спирта %, не более | 0,05 |
| 6. | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,001 |
| 7. | Устойчивость к окислению марганцевокислым калием, ч., не менее | 4 |

Условия хранения:

Производство работ:

Все работы с ацетоном должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Ацетон вводится в лакокрасочные материалы небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости. Для очистки поверхности нанести небольшое количество ацетона на кусок ткани и протереть поверхность.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30ºС до плюс 30ºС. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Ацетон огнеопасен. Работы проводить на открытом воздухе,  не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.