BITUMAST Противоморозная добавка в бетон «ЛАЙТ»

Область применения:

Противоморозная добавка применяется для любых видов бетона и цементно-песчаных смесей. Используется для приготовления и укладки бетона  и растворов в зимних условиях при отрицательных температурах до - 15С.

Описание материала:

Модификатор противоморозного действия положительно влияет на сроки схватывания бетона, кинетику сохраняемости бетонной смеси, что в значительной степени формирует структуру и важнейшие физико-химические свойства бетонов, в том числе увеличивает их долговечность. Снижает  точку замерзания воды затворения для бетонов и цементных растворов.

Особенности:

- Возможность  проведения  бетонных работ в условиях низких температур  до -15С

- Увеличивает прочность бетона  на 10-20%

- Обеспечивает быстрый набор прочности бетона на 6-8 часов (быстрое достижение прочности 5МПа)

- Увеличивает  водонепроницаемость и морозостойкость бетона

- Уменьшает количество затворной воды на 10-15%

- Не образует высолов

- Не образует токсичных соединений с другими веществами в воздушной среде и сточных водах.

- Взрывобезопасен и не горюч

- Не содержит хлоридов вызывающих коррозию арматуры

- Не содержит поташа – едкого вещества, разъедающего кожу и вызывающего тяжелые поражения роговицы глаз

Характеристики:

Плотность – 1,06-1,07[г/см3]

pH 5+/-1

Растворимость в воде - смешивается с водой в любых пропорциях

Производство работ:

Перед применением взболтать. Состав смешать с частью воды затворения, а затем тщательно перемешать с бетоном в соответствии со следующими пропорциями:

- при температуре до 0°C - 1 литр на 100 кг цемента

- при температуре от 0°C до - 5°C - 4 литра на 100 кг цемента

- при температуре от - 5°C до - 10°C - 8 литров на 100 кг цемента

- при температуре от -10°C до 15°C – 16 литров на 100 кг цемента

Оставшуюся часть воды затворения уменьшить на 10-15%  вводить в раствор постепенно,  при этом состав необходимо постоянно перемешивать. Техника изготовления бетонов с использованием противоморозной добавки  принципиально не отличается от техники изготовления обычного бетона.

Не укладывать бетон в покрытую наледью опалубку или арматуру. Щебень не должен быть смерзшимся. Температура свежего бетона, несмотря на использование добавки,  не должна быть ниже +5С, а при сильном морозе не ниже +10С. Бетон необходимо изолировать от непосредственного контакта с холодным воздухом до начала схватывания и достижения прочности выше 5 МПа. В зависимости от состава бетона, опалубки и объема бетонируемого элемента это время может составлять до 24 часов.

Состав: нитрат кальция, технологические добавки, вода.

Хранение:

Хранить в сухом  и прохладном месте и в  плотно закрытой таре при температуре от -5 до плюс 40°C.  Предохранять от  мороза, высокой температуры,  воздействия  прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов. Держать в недоступном для детей месте. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Состав после размораживания сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения  при условии герметичной упаковки – 24  месяцев.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в  глаза и на кожу. В случае  попадания состава в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Кожу вымыть водой с мылом.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.

# ООО «ХимТоргПроект» 198216, Россия, г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 14, оф. 202

Тел/факс: +7 (812) 3366058, 8-800-2000-336 (для бесплатной междугородней связи)

e-mail: info@bitumast.com

www.bitumast.com